## Slide 1
Влияние облучения в реакторе ВВЭР-1000 на характеристики вторых фаз в циркониевых сплавах Э110 и Э635
© Обухов А.В., Кобылянский Г.П., Сагалов С.С., Белозерова А.Р., 2019
(АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград)
XI конференция по реакторному материаловедению, Россия,
Димитровград, 27-31 мая 2019 г.

## Slide 2: Введение
Выделения вторых фаз в сплавах циркония, применяемых в качестве материала изделий активной зоны реактора ВВЭР-1000, являются структурными составляющими и претерпевают различные изменения под действием нейтронного облучения.
Изменения характеристик вторых фаз могут привести к изменению эксплуатационных свойств элементов активной зоны ядерного реактора, в частности оболочек твэлов и направляющих каналов, что может повлиять на их работоспособность. По этой причине исследование изменений фазового состава циркониевых сплавов Э110 и Э635 является важной задачей, решаемой для обоснования работоспособности изделий из них в течение всего срока эксплуатации.
В данной работе приведены результаты исследования фазового состава сплава Э110 (Zr-1%Nb), как материала оболочек твэлов, и сплава Э635 (Zr-1%Nb-0,4%Fe-1,2%Sn), как материала направляющих каналов (НК), после их эксплуатации в составе ТВС реактора ВВЭР-1000. В частности, представлены данные об изменении элементного состава фазы β-Nb и фазы Лавеса.
2

## Slide 3: Используемое оборудование
Просвечивающий электронный микроскоп с ускоряющим напряжением 200 кВ
Система рентгеновского микроанализа INCA X-MAX TEM 80
Установка для электролитического утонения TENUPOL-5
Полупроводниковый ОЧГ-детектор ORTEC GEM10P4-70PL и многоканальный анализатор ORTEC DSPEC jr 2.0 для гамма-спектрометрии
Комплекс оборудования пробоподготовки в защитной камере
3

## Slide 4: Объекты исследований
4
Время эксплуатации, лет | Объект исследования | Сплав | Повреждающая доза, сна | Температура облучения, оС
3 | Оболочка твэла | Э110 | 2 - 11 | 300-340
 | Направляющий канал | Э635 | 2,5 - 10 | 290-320
5 | Оболочка твэла | Э110 | 2 - 17 | 300-340
 | Направляющий канал | Э635 | 2,5 - 16 | 290-320
Образцы были вырезаны из нескольких оболочек твэлов и НК с различным временем эксплуатации и на разных высотных отметках, что позволило получить данные для различных степеней радиационного повреждения и температур облучения.

## Slide 5: Температура облучения
Температура облучения исследованных образцов была определена на основании графика расчётных данных распределения температуры на поверхности оболочки твэла (чёрные точки) и направляющего канала (красные точки) по высоте [1].
5
[1] - Светухин, В. В. Моделирование кинетики коррозии циркониевых оболочек твэлов реактора ВВЭР-1000 / В. В. Светухин, А. Е. Новосёлов, Г. П. Кобылянский [и др.] // Сборник статей. Моделирование поведения под облучением реакторных материалов. - под редакцией д.ф.-м.н. В. В. Светухина, д.ф.-м.н. В. Н. Голованова, д.т.н. В. Д. Рисованого – Ульяновск: УлГУ. – 2007. - С.91-98

## Slide 6: Определение повреждающей дозы
6
Для сравнения микроструктурных параметров образцов, вырезанных из оболочек твэлов и НК, была произведена оценка повреждающей дозы (Kt). С этой целью для каждого образца были последовательно проведены:
Регистрация гамма-спектра с анализом линий от изотопа 94Nb.
Расчёт удельной активности (А).
Нейтронно-физические расчёты повреждающей дозы по программе UPM_PREPRO-2017_FENDL-2.0_ENDF/B-VII.0_Spectr на основе априорного спектра нейтронов для активной зоны реактора ВВЭР-1000.
Chart: Повреждающая доза, сна
| 15.4 | 17.100000000000001 | 16.2 | 6.8 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 17.600000000000001 | 4.0999999999999996
 | 1307.4572 | 1450.2583 | 1376.0944 | 615.3615 | 983.5047 | 956.6554 | 958.371 | 1239.5455 | 1261.0133 | 1251.6518 | 1496.6519 | 384.3893
Кt = A/86,485
В набранном гамма-спектре присутствовали линии только от изотопа 94Nb, поэтому при восстановлении нейтронного спектра реактора не было возможности повлиять на его форму, в итоге взяли эталонный спектр (нейтронный спектр нормировался только по уровню мощности энергетической установки).

## Slide 7: Фаза β-Nb в сплаве Э110 до облучения
7
Является основной фазой в бинарных сплавах Zr-Nb (Э110, Э125), обладает
ОЦК-кристаллической решёткой с параметром а=0,331 нм.
Dср, нм | ρ, 1019 м-3 | V доля, %
~ 45 | ~ 20 | 1,7
Chart: Диаметр, нм
| 74 | 39 | 55 | 28 | 61 | 96 | 91 | 70 | 19 | 113 | 27 | 23 | 162 | 32 | 30 | 33 | 25 | 106 | 59 | 29 | 53 | 78 | 102 | 23
Zr | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 15.2 | 12.4 | 10.9 | 12.3 | 10.6 | 18.1 | 11.7 | 18.4 | 15.2 | 11.8 | 16.1 | 15.5 | 13.2 | 12.5 | 11 | 10.4 | 13.2 | 11 | 10.2 | 9.4 | 12.4
Nb | 88.7 | 86.9 | 86.6 | 84.8 | 87.6 | 89.1 | 87.7 | 89.4 | 81.9 | 88.3 | 81.6 | 84.8 | 88.2 | 83.9 | 84.5 | 86.8 | 87.5 | 89 | 89.6 | 86.8 | 89 | 89.8 | 90.6 | 87.6
Nb 85 – 90 ат.%
(экстракционная
реплика)

## Slide 8: Изменения элементного состава фазы β-Nb при облучении
8
Состав частиц фазы β-Nb зависит от их размера и повреждающей дозы:
чем меньше диаметр, тем меньше процентное содержание Nb;
чем больше повреждающая доза, тем меньше содержание Nb.
Chart: 2 сна
| 95 | 41 | 20 | 23 | 92 | 125 | 101 | 47 | 68 | 59 | 83 | 66 | 27 | 120 | 105 | 39 | 111 | 98 | 129 | 22 | 41
Zr | 9.31 | 12.27 | 14.51 | 14.3 | 10.68 | 8.9 | 10.61 | 11.63 | 12.11 | 11.33 | 9.53 | 11.13 | 13.27 | 10.59 | 9.81 | 11.66 | 10.42 | 9.58 | 10.91 | 13.8 | 10.96
Nb | 90.69 | 87.73 | 85.49 | 85.7 | 89.32 | 91 | 89.39 | 88.37 | 87.89 | 88.67 | 90.47 | 88.87 | 86.73 | 89.41 | 90.19 | 88.34 | 89.58 | 90.42 | 89.09 | 86.2 | 89.04
Chart: 7 сна
| 95 | 128 | 93 | 70 | 86 | 90 | 150 | 62 | 52 | 88 | 46 | 68 | 121 | 103 | 72 | 77 | 102 | 47 | 45 | 142 | 145 | 117 | 127 | 31 | 62 | 43 | 160 | 153
Zr | 28.87 | 23.3 | 29.64 | 29.53 | 25.84 | 25.44 | 22.95 | 32.14 | 38.47 | 26.79 | 35.21 | 31.67 | 18.87 | 21.56 | 28 | 22.41 | 21.66 | 33.87 | 34.87 | 23.52 | 17.91 | 22.62 | 22.2 | 45.86 | 35.35 | 40.46 | 18.99 | 20.51
Nb | 71.13 | 75.7 | 70.36 | 70.47 | 74.16 | 74.56 | 77.05 | 67.86 | 61.53 | 73.21 | 64.79 | 68.33 | 81.13 | 78.44 | 72 | 77.59 | 78.34 | 66.13 | 65.13 | 76.48 | 82.09 | 77.38 | 77.8 | 54.14 | 64.65 | 59.54 | 81.01 | 79.49
Chart: 11 сна
| 91 | 69 | 39 | 49 | 111 | 43 | 159 | 76 | 114 | 66 | 51 | 30 | 56 | 42 | 89 | 134
Zr | 33.86 | 43.79 | 49 | 42.61 | 30.37 | 48.82 | 26.94 | 36.31 | 29.7 | 42.59 | 44.27 | 48.22 | 42.94 | 53.24 | 34.38 | 28.51
Nb | 66.14 | 56.21 | 51 | 57.39 | 69.63 | 51.18 | 73.06 | 63.69 | 70.3 | 57.41 | 55.73 | 51.78 | 57.06 | 46.76 | 65.62 | 71.49
Chart: 17 сна
| 81 | 77 | 116 | 111 | 57 | 82 | 44 | 134 | 83 | 56 | 122 | 61 | 56 | 48 | 34 | 154 | 110 | 97 | 96 | 93
Zr | 41.8 | 40.94 | 34.28 | 35 | 44.41 | 38.01 | 49.85 | 35.15 | 38.35 | 45.06 | 35.78 | 44.48 | 48.68 | 45.25 | 50.47 | 32.26 | 36.47 | 36.23 | 37.6 | 38.16
Nb | 58.2 | 59.06 | 65.72 | 65 | 55.59 | 61.99 | 50.35 | 64.85 | 62.65 | 54.94 | 64.22 | 55.52 | 51.32 | 54.75 | 49.53 | 67.74 | 63.59 | 63.77 | 62.4 | 61.84

## Slide 9: Изменения элементного состава фазы β-Nb при облучении
9
Зависимость содержания Nb в частицах фазы β-Nb диаметром 50 нм и 150 нм от достигнутой повреждающей дозы при температуре облучения 330оС
Chart: Повреждающая доза, сна
| 0 | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 16.8 | 7.1 | 14.3 | 16.2 | 16.3 | 16.100000000000001 | 17.3 | 19 | 4.4000000000000004
50 нм | 90 | 50 | 57 | 53 | 50 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 77
150 нм | 90 | 72 | 71 | 71 | 67 | 78 | 62 | 68 | 64 | 63 | 67 | 60 | 86
Повреждающая доза | Dср, нм | ρ, 1019 м-3 | V доля, %
0 сна | ~ 45 | ~ 20 | 1,7
15 сна | ~ 52 | ~ 12 | 1,2
Приток Zr из матрицы в фазу β-Nb приводит к изменению размера, концентрации, и объёмной доли частиц данной фазы. ОЦК-решётка сохраняется.
Зависимость содержания Nb в облучённых частицах фазы β-Nb от температуры облучения
Chart: 15 сна
| 104 | 71 | 70 | 111 | 56 | 43 | 117 | 76 | 79 | 122 | 92 | 121 | 83 | 59 | 82 | 48 | 84 | 103 | 70 | 58 | 50 | 61 | 92 | 54
360°С | 64.21 | 57.55 | 56.36 | 63.02 | 52.49 | 49.4 | 64.91 | 58.67 | 59.74 | 64.18 | 63.9 | 65.22 | 60.25 | 53.92 | 61.04 | 48.85 | 59.54 | 62 | 58.15 | 54.87 | 47.75 | 54.78 | 61.89 | 51.73
320°С | 53.2 | 52.44 | 53.87 | 58.31 | 53.78 | 60.85 | 60.91 | 42.9 | 57.53 | 52.29 | 48.44 | 53.8 | 54.65 | 58.38 | 55.15 | 57.61 | 56.1 | 43.41 | 50.06 | 47.46 | 49.19 | 58.84 | 59.39 | 59.75 | 64.95 | 50.1 | 43.46 | 51.16 | 42.91 | 58.03 | 54.26 | 55.23 | 55.44 | 59.55 | 60.49 | 63.25 | 55.18 | 56.28

## Slide 10: Фаза Лавеса Zr(Nb,Fe)2 в сплаве Э635 до облучения
10
ГПУ а=5,3 Å и с=8,7 Å
Chart: Эквивалентный диаметр, нм
| 33 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 57 | 62 | 72 | 73 | 75 | 76 | 83 | 95 | 95 | 97 | 102 | 104 | 111 | 118 | 119 | 122 | 128 | 140 | 141 | 160 | 165 | 166 | 177 | 185 | 188 | 188 | 190 | 194 | 198 | 198 | 204 | 212 | 213 | 214 | 217 | 220 | 230 | 230 | 240 | 244 | 252 | 252 | 258 | 268 | 280 | 283 | 306 | 307 | 323 | 335 | 344 | 446
Zr | 37.9 | 35.7 | 36.7 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | 36.2 | 36 | 35.3 | 34.8 | 36.2 | 35.4 | 36.6 | 35.3 | 35.9 | 35.7 | 34.4 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 36.8 | 35.5 | 34.5 | 34.1 | 36.2 | 34.9 | 35.1 | 34.4 | 35.9 | 34.8 | 34.6 | 35.4 | 35 | 35.6 | 34.1 | 35.7 | 35.1 | 34.8 | 35.2 | 36.4 | 36.1 | 34.8 | 33.5 | 34.5 | 34 | 34.3 | 33.4 | 34.5 | 34.2 | 35.4 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 34 | 34 | 35.2 | 34.1 | 34.4 | 34.7
Nb | 33.3 | 35.3 | 34.1 | 34.5 | 33.9 | 34.2 | 35 | 33.9 | 32.3 | 32.8 | 34.4 | 33.7 | 33.2 | 33.4 | 34.5 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 33.9 | 33.6 | 32.7 | 34.5 | 33.2 | 32.6 | 31.3 | 32.2 | 32.4 | 31.1 | 33 | 31.9 | 31.3 | 30.4 | 30.5 | 31.5 | 31.9 | 30.2 | 32.4 | 31.4 | 31.4 | 30.7 | 31.2 | 33 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 30.8 | 32 | 31.1 | 33 | 31.8 | 33.3 | 31.7 | 32.1 | 32.4 | 31.1 | 30.9 | 32.5 | 31.6 | 31.9
Fe | 28.8 | 29 | 29.2 | 30 | 30.7 | 30.5 | 28.8 | 30.1 | 32.4 | 32.5 | 29.4 | 30.9 | 30.2 | 31.3 | 29.6 | 31.4 | 32.9 | 31.8 | 30.8 | 31.3 | 30.5 | 29.9 | 32.3 | 33.3 | 32.5 | 33 | 32.5 | 34.5 | 31.1 | 33.3 | 34 | 34.3 | 34.4 | 32.8 | 34 | 34.1 | 32.5 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.7 | 32.2 | 35.2 | 33.9 | 34.8 | 34.9 | 34.5 | 34.4 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 34.1 | 33.5 | 33.6 | 34.9 | 33.9 | 33.4 | 33.9 | 33.3

## Slide 11: Изменение элементного состава фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 при облучении
11
При нейтронном облучении атомы Fe выходят из частиц фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 в матрицу, в результате изменяется элементный состав частиц и матрицы
Chart: 2,5 сна
| 257 | 64 | 38 | 169 | 308 | 202 | 169 | 224 | 38 | 174 | 186 | 131 | 184 | 56 | 115 | 243 | 297 | 175 | 151 | 158 | 141 | 168 | 85 | 103 | 50 | 65 | 272 | 36 | 309
Zr | 39.28 | 38.24 | 34.91 | 37.75 | 38.64 | 38.8 | 40.25 | 39.07 | 34.92 | 38.14 | 38.26 | 39.41 | 40.58 | 41.05 | 39.58 | 39.1 | 38.51 | 39.2 | 42.19 | 38.75 | 40.79 | 40.35 | 40.34 | 41.17 | 36.83 | 38.5 | 38.49 | 40.01 | 38.49
Nb | 37.82 | 43.77 | 49.59 | 38.91 | 35.29 | 40.58 | 43.15 | 35.06 | 50.61 | 39.2 | 40.51 | 42.33 | 42.39 | 43.57 | 43.72 | 37.28 | 39.3 | 41.56 | 45.96 | 40.21 | 42.59 | 44.11 | 47.03 | 47.01 | 50.96 | 40.79 | 39.53 | 51.22 | 37.04
Fe | 22.9 | 17.99 | 15.5 | 23.34 | 26.07 | 20.35 | 16.6 | 25.87 | 14.47 | 22.66 | 21.22 | 18.27 | 17.02 | 15.38 | 16.71 | 23.62 | 22.19 | 19.24 | 11.84 | 21.03 | 16.62 | 15.53 | 12.63 | 11.82 | 12.21 | 20.7 | 21.98 | 8.77 | 24.48
Chart: 11 сна
| 195 | 125 | 233 | 215 | 207 | 86 | 33 | 42 | 75 | 85 | 192 | 269 | 120 | 126 | 335 | 72 | 158 | 197 | 152 | 168 | 98 | 293 | 272 | 350
Zr | 47.7 | 47.87 | 46.96 | 46.71 | 46.13 | 51.47 | 51.61 | 53.9 | 52.92 | 53.93 | 45.93 | 46.44 | 54.61 | 49.44 | 46.79 | 52.38 | 48.7 | 47.55 | 49.99 | 48.95 | 50.41 | 46.66 | 47.68 | 46.48
Nb | 46.64 | 47.74 | 49.04 | 47.73 | 47.23 | 46.92 | 47.73 | 45.63 | 46.01 | 45.61 | 48.36 | 45.9 | 44.74 | 48.47 | 47.83 | 47.26 | 48.25 | 47.85 | 47.65 | 47.67 | 48.88 | 47.63 | 47.76 | 48.46
Fe | 5.66 | 4.39 | 4 | 5.56 | 6.64 | 1.61 | 0.66 | 0.46 | 1.08 | 0.46 | 5.71 | 7.66 | 0.65 | 2.09 | 5.38 | 0.36 | 3.04 | 4.6 | 2.36 | 3.38 | 0.71 | 5.71 | 4.56 | 5.06
Chart: 16 сна
| 168 | 330 | 221 | 250 | 295 | 201 | 144 | 82 | 51 | 102 | 221 | 137 | 64 | 222 | 38 | 56 | 38 | 98 | 68 | 123 | 257 | 37
Zr | 52.3 | 51.6 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 53.3 | 54.3 | 53 | 50.9 | 50.7 | 52.3 | 49.7 | 50.9 | 53.1 | 52.1 | 52.4 | 52.6 | 53.8 | 52.7
Nb | 46.7 | 46.8 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 46 | 46.5 | 46.1 | 46.7 | 45.7 | 46.3 | 48.1 | 49.3 | 46.9 | 50.3 | 49.1 | 46.9 | 47.9 | 47.6 | 46.7 | 45.3 | 47.3
Fe | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0
Образцы вырезаны из НК (Тобл=310 оС)
Chart: Повреждающая доза, сна
| 0 | 2.2667221112852061 | 10.380059236711579 | 15.442881800726628 | 13.28870547667278 | 2.5259490620522755 | 7.4052257448382379 | 10.482617796337818 | 9.2693335151877587 | 6.3 | 9.3000000000000007 | 7
250 нм | 33 | 23 | 5 | 1.5 | 0.7 | 20 | 8 | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 8.5
50 нм | 30 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1

## Slide 12: Изменение элементного состава фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 при облучении
12
Железо выходит из частиц фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 в матрицу, начиная с периферии
Доза 2,5 сна
Тобл=310оС
Доза 13 сна
Тобл=310оС

## Slide 13: Трансформация фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 при облучении
13
Монокристаллическая фаза Лавеса поэтапно трансформируется
в поликристаллическую фазу β-Nb
I этап
Необлучённый
II этап
III этап
IV этап
ГПУ
ОЦК
β-Nb

## Slide 14: Трансформация фазы Лавеса Zr(Nb,Fe)2 при облучении
14
Схема поэтапной трансформации
ГПУ
ОЦК

## Slide 15: Радиационно-индуцированная мелкодисперсная фаза
15
При нейтронном облучении в сплавах Э110 и Э635 образуется мелкодисперсная пластинчатая фаза.
Частицы мелкодисперсной радиационно-индуцированной фазы в сплаве Э110 после нейтронного облучения до повреждающей дозы 12 сна (а, б) и 9 сна (в)
а
б
в

## Slide 16: Радиационно-индуцированная мелкодисперсная фаза
16
Мелкодисперсная фаза крупнее в сплаве Э110 и её концентрация примерно в 7 раз больше, чем в сплаве Э635.
Chart: Повреждающая доза, сна
| 10.1 | 10.1 | 7 | 11.1 | 10.7 | 14.3 | 2 | 12.7 | 14.472472534841907 | 16.100000000000001 | 17.3 | 12.8 | 1.1769999999999998 | 2.7 | 14.7 | 1.1964808348830103 | 1.6 | 14.580716773925182
ВВЭР-1000 | 20 | 17.3 | 12.2 | 21 | 18.2 | 20 | 5 | 18 | 9.7 | 18 | 14 | 15 | 21 | 13 | 12.1 | 12 | 31 | 10 | 14 | 14
Chart: Повреждающая доза, сна
| 13.5 | 15.4 | 16.2 | 11 | 6.3 | 14.3 | 10.199999999999999 | 10.7 | 7.3
ВВЭР-1000 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.8
Chart: Повреждающая доза, сна
| 10.4 | 13.5 | 15.4 | 16.2 | 11 | 6.3 | 14.3 | 10.199999999999999 | 10.7 | 7.3
ВВЭР-1000 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 3.1
сплав Э635
сплав Э110
Chart: Повреждающая доза, сна
| 10.1 | 10.1 | 7 | 11.1 | 10.7 | 14.3 | 2 | 12.7 | 14.472472534841907 | 16.100000000000001 | 17.3 | 12.8 | 1.1769999999999998 | 2.7 | 14.7 | 1.1964808348830103 | 1.6
ВВЭР-1000 | 5.65 | 5.22 | 4.6 | 5.45 | 5.8 | 6.03 | 3 | 6.7 | 3.5333 | 5.85 | 2.02 | 6 | 6.6433 | 5.9 | 2.6 | 3.38 | 6.25 | 3.2 | 2.58
2,5∙1021 м-3
17∙1021 м-3
~ 6 нм
~ 3 нм

## Slide 17: Заключение
17
β-Nb
Содержание Nb в частицах зависит от их размера и температуры облучения: чем мельче частица и ниже температура облучения, тем ниже процентное содержание Nb. При повышении дозы облучения уменьшается процентное содержание Nb в частицах, увеличивается их размер, уменьшается концентрация, при этом ОЦК-структура сохраняется.
Фаза Лавеса Zr(Nb,Fe)2
При повреждающей дозе менее 15 сна содержание Fe в частицах зависит от их размера (чем мельче частица, тем меньше Fe она содержит). По мере облучения железо выходит из фазы в матрицу, и происходит поэтапная трансформация кристаллической решётки из ГПУ в ОЦК. Трансформация начинается с периферийных областей и распространяется к центру частиц. В результате исходная монокристаллическая фаза Лавеса становится поликристаллом, состоящим из зёрен β-Nb. При дальнейшем облучении состав новой поликристаллической фазы и её размер не изменяется.
Радиационно-индуцированная фаза
При нейтронном облучении в температурном диапазоне 290-340оС в сплаве Э110 и Э635 образуется радиационно-индуцированная мелкодисперсная пластинчатая фаза β-Nb размером до 10 нм. Её концентрация выходит на насыщение (17·1021м-3 для Э110 ) после дозы около 10 сна. В сплаве Э110 концентрация частиц данной фазы примерно в 7 раз больше, чем в сплаве Э635.
Нейтронное облучение в диапазоне температур 290-340оС приводит к значительным изменениям характеристик вторых фаз в сплавах Э110 и Э635.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Старший научный сотрудник - ведущий методист
А.В. Обухов
Тел.: 8(84235)94947
E-mail: gpk@niiar.ru