## Slide 1
Особенности распухания уран-плутониевого нитридного топлива в экспериментальных твэлах с газовым и жидкометаллическим подслоем
© Беляева А.В., Крюков Ф.Н., Никитин О.Н., Кузьмин С.В., 2019
ХI конференция по реакторному материаловедению, посвящённая 55-летию отделения реакторного
материаловедения ГНЦ НИИАР
27–31 мая 2019 года, г. Димитровград
Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов

## Slide 2: Основные характеристики и параметры облучения твэлов с уран-плутониевым нитридным топливом
Состав топливного сердечника | U0,4Pu0,6N | U0,82Pu0,18N
Теплопередающий подслой | гелий | свинец
Материал оболочки твэла | сталь ЧС-68 | сталь ЭП-823
Плотность топлива, г/см3 | 12,16±0,05 | 13,08±0,07
Пористость, % | 15,1±0,4 | 8,5±0,5
Массовая доля примесей: кислород углерод | < 0,01 < 0,15 | 
Диаметр топливной таблетки, мм | 5,88±0,03 | 7,85±0,05
Номинальный диаметр твэла, мм | 6,9 | 9,4
Номинальная толщина оболочки, мм | 0,4 | 0,5
Длина топливного сердечника, мм | 450±3 | 390±4
Расчётное максимальное выгорание, % т.а. | 7,0 12,1 | 2,8 4,0 5,5
Расчётная максимальная линейная тепловая мощность твэла (начало/конец облучения), Вт/см | 545/350 | 435/424
Расчётная максимальная температура топлива (начало/конец облучения), °С | 1760/1150 | 875/784

## Slide 3
Методы исследования
Элементный и фазовый состав топлива:
гамма-сканирование твэлов
электронно-зондовый микроанализ
рентгеноструктурный анализ
Макро- и микроструктура топлива:
оптическая микроскопия шлифов
сканирующая электронная микроскопия шлифов и изломов
количественная металлография
Распухание топлива:
по изменению геометрического объема топливного сердечника
по изменению плотности топлива
Рисунок 1 - Расположение образца в обойме для металлографических исследований (а), электронно-зондового микроанализа (б), рентгеноструктурного анализа (в) и типичный пример получаемых изображений на УМСД (г, д, е): 1 - образец, 2 - сплав Вуда, 3 - металлографическая обойма, 4 - линия сошлифовывания
где V0, V – объем топливного сердечника; ρ0 и ρ – плотность топливного сердечника до и после облучения, соответственно

## Slide 4: Структурно-фазовое состояние СНУП топлива после низкотемпературного облучения до выгорания 4 % т.а.
Рисунок 2 – Макро (а)- и микроструктура (б) топлива вдоль радиуса топливной таблетки на шлифе: 1 – около оболочки, 2 – на середине радиуса, 3 – в центре топливной таблетки
Chart: Выгорание, % т.а.
| 0 | 2.7 | 3.1 | 2.2000000000000002 | 3.9 | 4 | 5.4
18%PuN+82%UN | 0.4892 | 0.4896 | 0.4897 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4901
Рисунок 4 – Изменение параметра кристаллической решетки с ростом выгорания
1
2
3
1
2
3
Рисунок 3 – Типичная микроструктура на изломе топливной таблетки
а
б
50 мкм
30 мкм
30 мкм
30 мкм

## Slide 5: Распределение продуктов деления в СНУП топливе после низкотемпературного облучения до выгорания 4 % т.а.
Таблица 1 – Содержание основных продуктов деления в топливной композиции U0,82Pu0,18N (масс. %)
Элемент | Центр топлива | Середина радиуса | Край топлива | Среднее (по радиусу) значение | Расчетное количество
Mo | 0,36±0,06 | 0,34±0,06 | 0,32±0,06 | 0,34±0,06 | 0,3372
Pd | 0,18±0,03 | 0,19±0,03 | 0,19±0,03 | 0,19±0,03 | 0,2276
Cs | 0,47±0,04 | 0,46±0,04 | 0,46±0,04 | 0,46±0,04 | 0,4383
Nd | 0,37±0,03 | 0,37±0,03 | 0,36±0,03 | 0,37±0,03 | 0,3646
Рисунок 6 - Распределение интенсивности излучения продуктов деления по длине твэла
Mo
Pd
Cs
e–
Тс
Mo
Рисунок 5 – Изображение микроструктуры в обратноотраженных электронах (е-) и карты распределения основных продуктов деления (Nd, Cs, Zr)
е-
Nd
Cs
Zr
50 мкм

## Slide 6: Особенности микроструктуры СНУП топлива после низкотемпературного облучения до выгорания 5,5 % т.а.
Рисунок 7 – Микроструктура топлива топлива на шлифе (а) и изломе (б) топливной таблетки
а
б
30 мкм
10 мкм
Произошли изменения микроструктуры топлива
Обнаружены области с повышенной концентрацией мелких (субмикронных) пор
Крупные технологические поры находятся в окружении реструктурированной матрицы
+

## Slide 7
50 мкм
10 мкм
5 мкм
Рисунок 8 – Изображение микроструктуры топлива без признаков реструктуризации (а) и в реструктурированной области (б,в), распределение пор (г, д) и субзерен (е) по размерам
а
в
б
г
д
е
Особенности микроструктуры СНУП топлива после низкотемпературного облучения до выгорания 5,5 % т.а.

## Slide 8
Распределение продуктов деления в СНУП топливе после низкотемпературного облучения до выгорания 5,5 % т.а.
Cs
e–
Zr
Тс
Ru
Nd
Mo
50 мкм
Рисунок 9 – Изображение в обратноотраженных электронах (е-) и карты распределения основных продуктов деления (Zr, Tc, Ru, Nd, Mo)
Рисунок 10 – Изображение микроструктуры топлива у края таблетки (а), карта распределения ксенона на этом участке (б) и распределение ксенона вдоль линии сканирования (в)
Выход ГПД в субмикронные поры при низкотемпературном облучении

## Slide 9: Изменение диаметра топливных таблеток после низкотемпературного облучения
1мм
Рисунок 12 - Зависимость величины диаметра топливных таблеток от локального выгорания в сечении твэла
а б
Рисунок 11 – Схема измерений диаметра топливного сердечника (а) и площадей фрагментов топливной таблетки (б)
При сохранении установившегося темпа увеличения диаметра контакт топлива с оболочкой в макетах твэлов данной конструкции в рабочих условиях произойдёт при выгорании около 9 % т.а.

## Slide 10: Вклад различных факторов в распухание СНУП топлива после низкотемпературного облучения
Chart: Локальное выгорание, % т.а.
| 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2999999999999998 | 2.8 | 4 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 4.9000000000000004 | 4 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 5.0999999999999996 | 4.0999999999999996
 | 1.97 | 2.48 | 2.76 | 3 | 2.21 | 2.55 | 4.54 | 3.15 | 4 | 4.64 | 6.7 | 6.58 | 3.11 | 4.71 | 7 | 8.19 | 6.89 | 4.2
Рисунок 13 – Распухание уран-плутониевого нитридного топлива в зависимости от локального в сечении твэла выгорания
Рисунок 14 – Распухание уран-плутониевого нитридного топлива при низкотемпературном облучении и вклад в распухание за счет:
Chart: Выгорание, %
| 2.8 | 4 | 5.5
Распухание за счет увеличения объема ЭЯ КР, % | 0.25 | 0.37 | 0.55
Распухание за счет роста числа ЭЯ и образования вторых фаз, % | 2.45 | 4.23 | 5.9
Распухание за счет выхода ГПД в поры, % | 2.1
изменения объема ЭЯ (■),
роста числа ЭЯ и образования вторых фаз (■), выхода ГПД в поры (■)

## Slide 11: Типичная микроструктура СНУП топлива после высокотемпературного облучения
включения вторых фаз
Край таблетки Середина радиуса Центр таблетки
(состояние близкое к исходному)
Рисунок 15 – Микроструктура уран-плутониевого нитридного топлива на шлифе
Накопление и выделение из матрицы топлива газообразных продуктов деления
Образование газовых пор внутри и на границе зерен
Объединение отдельных газовых и технологических пор в цепочки вдоль границ зерен
Накопление и выделение из матрицы
топлива твердых продуктов деления
Формирование включений вторых фаз
20 мкм
технологические поры
20 мкм
«газовые» поры
20 мкм
межзеренные поры

## Slide 12: Распределение пор и газообразных продуктов деления по радиусу топливной таблетки после высокотемпературного облучения
Центр таблетки Середина радиуса Край таблетки
Chart: Расстояние от центра, мкм
| 2950 | 2832 | 2684.5 | 2714 | 2389.5 | 2212.5 | 2094.5 | 2006.0000000000002 | 1917.5 | 1710.9999999999998 | 1445.5 | 1209.5 | 1062 | 885 | 590 | 501.50000000000006 | 265.5 | 88.5 | 29.5
 | 1.4 | 1.3 | 1.15 | 1.07 | 0.96 | 0.83 | 0.76 | 0.65 | 0.44 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.16
 | 1.49 | 1.49
10 мкм
Рисунок 16 – Распределение пористости вдоль радиуса топливной таблетки
Рисунок 18 – Распределение ксенона вдоль радиуса топливной таблетки
Рисунок 17 – Микроструктура СНУП топлива на изломе
Chart: Расстояние от центра топливной таблетки, мкм
| 120 | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1895 | 2050 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3000
 | 32.8 | 32 | 32.3 | 34.1 | 30.6 | 31.3 | 28.9 | 26.3 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | 19.7 | 19.4 | 16.9 | 14.4 | 14.2
 | 29.5 | 29.9 | 26.7 | 27.8 | 27.1 | 30.4 | 31.1 | 30.2 | 27.4 | 28.2 | 22.9 | 24.8 | 15.7 | 20.6 | 17.6 | 16.9

## Slide 13: Типичное распределение продуктов деления (ПД) в СНУП топливе после высокотемпературного облучения
e–
Cs
Pd
Nd
Zr
e–
e–
Zr
Mo
137Cs
Рисунок 18 – Изображение в обратноотраженных электронах (е-) и карты распределения основных продуктов деления (Cs, Pd, Mo, Nd, Zr)
Рисунок 19 – Распределение интенсивности излучения цезия (137Cs) по длине твэла
Chart: Выгорание, % т.а.
| 0 | 7 | 12
60%PuN+40%UN | 0.49001 | 0.49098 | 0.4918
Рисунок 20 – Изменение параметра кристаллической решетки СНУП топлива с ростом выгорания

## Slide 14: Распухание СНУП топлива после высокотемпературного облучения
Chart: Расстояние от низа топливного столба, мм
| 14 | 64 | 114 | 164 | 214 | 240 | 264 | 314 | 364 | 414
 | 9.2964 | 10.7529 | 12.0294 | 13.5067 | 13.9927 | 14.25 | 13.7709 | 13.2427 | 12.1612 | 9.6769
Рисунок 21 – Изменение распухания по высоте топливного сердечника
За счет увеличения параметра элементарной кристаллической ячейки - 1,1±0,1 %
За счет роста числа ЭЯ и образования вторых фаз, содержащих продукты деления - 1,4±0,2 %
За счёт образования и роста всех разновидностей газовых пор (внутри и на границе зерен) вследствие накопления и выделения газообразных продуктов деления - 11,8±1,0 %

## Slide 15: Свободное и сдерживаемое распухание нитридного топлива при высокотемпературном облучении
3,7 % т. а.
5 % т. а.
1 мм
50 мкм
50 мкм
50 мкм
Рисунок 21 – Изображение макроструктуры твэла (сверху) и микроструктура зоны контакта топлива с оболочкой (снизу)
размер зазора 5-10 мкм
зазора нет
5,4 % т. а.
Средняя скорость распухания топлива
до контакта с оболочкой 1,8±0,2 %/% т.а.
после контакта с оболочкой
1,2±0,1 %/% т.а.

## Slide 16: Заключение
Обнаружены признаки реструктуризации топливной композиции (U0,82,Pu0,18)N, облученной в составе твэлов с жидкометаллическим подслоем в интервале температур 500-880°С, при достижении порогового выгорания около 5,5 % т.а.: на отдельных участках топливной таблетки зафиксировано формирование субзеренной структуры, сопровождающееся атермическим выходом газообразных продуктов деления из твердого раствора в поры.
Явление реструктуризации, обнаруженное при низкотемпературном облучении нитридного топлива, приводит к изменению механизма его распухания: к значению распухания за счет увеличения объема твердого раствора, связанного с образованием и накоплением ТПД (при начальном уровне выгорания до 4 % т.а), добавляется распухание за счет образования и роста газонаполненных пор, появившихся в процессе реструктуризации (при выгорании 5,5 % т.а.). Максимальное значение распухания составило 8 % при локальном выгорании 5,5 % т.а., из которых 2,1 % обусловлены образованием газонаполненных пор и 5,9 % – изменением объёма за счет твёрдых продуктов деления, находящихся в кристаллической решетке уран-плутониевого нитрида и в виде вторых фаз. При сохранении указанного темпа распухания контакт топлива с оболочкой в макетах твэлов данной конструкции произойдёт при выгорании около 9 % т.а.

## Slide 17: Заключение
При анализе распухания топливной композиции U0,4Pu0,6N, облучённой в твэле с гелиевым подслоем в интервале температур от 1000 до 1760 °С, были выделены две стадии – стадия свободного распухания до контакта топлива с оболочкой и стадия распухания в условиях механического сдерживания со стороны оболочки твэла. Было показано, что для данной конструкции и условий облучения твэлов контакт топлива с оболочкой происходит при значении локального (в сечении) выгорания около 5 % т. а.
Скорость свободного распухания топливной композиции до контакта с оболочкой составляла 1,8% /% выгорания. После контакта топливного сердечника с оболочкой твэла произошло снижение скорости распухания до 1,2 % %/% выгорания, что связано со снижением рабочей температуры топлива и действием сжимающих напряжений со стороны оболочки твэла.
Распухание уран-плутониевого нитридного топлива, облучённого в составе твэлов с гелиевым подслоем, происходило за счёт накопления твёрдых продуктов деления, которые находятся в состоянии твёрдого раствора в кристаллической решётке СНУП топлива или в виде самостоятельных фаз, а также за счёт образования и роста всех разновидностей газовых пор вследствие накопления и выделения газообразных продуктов деления. Максимальное значение распухания за весь период облучения до выгорания 12,1 % т. а. составило 14,3 %, из которых 11,8 % обусловлены увеличением пористости и 2,5 % - изменением объёма за счет твёрдых продуктов деления.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Спасибо за внимание!