## Slide 1
Состояние и направления развития активных зон ледокольных ЯЭУ и АСММ
Авторы: В.В. Петрунин, А.И. Романов, В.Ю. Папотин, А.Н. Лепехин, А.А. Захарычев, С.Г. Петров
АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород, Россия
ХI конференция по реакторному материаловедению
в АО «ГНЦ НИИАР» 27–31 мая 2019 года.

## Slide 2: Реакторные установки для гражданских атомных судов (с 1954 г.)

## Slide 3
3
Активная зона типа 14-10-3
ХАРАКТЕРИСТИКА | 14-10-3M 14-10-3МП | 14-10-3У
Энергоресурс, ТВтч | 2,1 | 2,7
Проектный ресурс, ч | 34000 | 40000
Количество ТВС | 241 | 
Описанный диаметр, мм | 1212 | 
Высота активной зоны, мм | 920 | 
Загрузка U235, кг | 170,4 | 218,7
Удельный расход урана-235, г/МВтсут | 1,95 | 1,94
Максимальная глубина выгорания, г/см3 | 1,14 | 1,41

## Slide 4
4
Опытная активная зона 14-10-3У.
Повышение ресурсных характеристик элементной базы
Важная задача – исследования ОТВС из активной зоны 14-10-3У а/л «Таймыр».
Превышение проектного энергоресурса
По проведенным оценкам на основе данных по эксплуатации энергозапас при полном извлечении ЦКГ составит 2,85 ТВт.ч
Уникальное выгорание в твэлах
При энерговыработке 2,85 ТВт.ч выгорание составит 1,47 г/см3
Э635
2,74 ТВт.ч
1,42 г/см3

## Slide 5
5
Опытная активная зона 14-5/04У.
Подтверждение ресурсной надежности элементной базы
С превышением проектного значения
Стала основой для уникальной активной зоны 14-5/04УМ
база
2,31 ТВт.ч
42ХНМ

## Slide 6
6
Опытная активная зона 14-5/04УМ.
Повышение ресурсных характеристик элементной базы
С превышением проектного значения
Уникальное выгорание в твэлах
1,13 г/см3
3,004 ТВт.ч
42ХНМ

## Slide 7
7
Развитие активных зон 14-5/04УМ
Увеличение расчетного энергоресурса с второго комплекта (на 0.2 ТВт.ч с ограничениями и 0.16 ТВт.ч без ограничений)
Увеличение расчетного энергоресурса с 4-5 комплекта на 0.25 ТВт.ч без ограничений
Увеличение расчетного энергоресурса с 4-5 комплекта на 0.25 ТВт.ч без ограничений
>1,13 г/см3
3,25 ТВт.ч
3,16 ТВт.ч

## Slide 8
8
Активная зона 14-15-1 для РИТМ-200
Номинальная мощность
Назначенный энергоресурс
Ресурс при сроке службы 12 лет
175 МВт
4,5 ТВт.ч
75000ч

## Slide 9
Номинальная мощность
Назначенный энергоресурс
Ресурс при сроке службы 10 лет
9
Активная зона для РИТМ-400
60000ч
6,0 ТВт.ч
315 МВт

## Slide 10
10
Развитие активных зон 14-5/04УМ
Развитие активных зон 14-14 для ПЭБ
Активная зона 14-14 загружена.
Произведен физический и энергетический пуск.
Транспортировка в г. Певек.
Срок август – сентябрь 2019г.
Разработка активной зоны с увеличенным энергоресурсом (от исходных 2.1 ТВт.ч)
14-14
Певек
3,1 ТВт.ч

## Slide 11
11
Активная зона для АСММ наземного исполнения
Номинальная мощность
Назначенный энергоресурс
Назначенная кампания, период между перегрузками 6-7 лет
165-175 МВт
8,0 ТВт.ч
48500ч.

## Slide 12
12
Развитие активная зона для АСММ
Реакторные испытания в реакторе «МИР»
Проведение исследований твэл из ПТВС-31М (не попавших в исследования) в аварийных режимах
реакторные испытания в реакторе «МИР» новой петлевой ТВС с твэлами в различном конструктивном исполнении
реакторные испытания в реакторе «МИР» в облучающем устройстве «ГИРЛЯНДА» укороченных твэлов в различном конструктивном исполнении
ПТВС
31М
ПТВС
ГИРЛЯНДА
или

## Slide 13
13
Активная зона для ОПЭБ
Номинальная мощность
Назначенный энергоресурс
Назначенная кампания, период между перегрузками 10 лет
38,5 МВт
11,0 ТВт.ч
57000ч.

## Slide 14
14
Благодарю за внимание!