## Slide 1
АО «TВЭЛ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЭЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ УСЛОВИЙ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
В.В. Лиханский1, Т.Н. Алиев1, М.Ю. Колесник1, О. В. Хоружий1, В.Г. Зборовский1, И.А. Евдокимов, А.А. Сорокин, К.Е. Улыбышев1,
Б.А. Гурович2, О.О. Забусов2, .Д.А. Журко2, А.С. Фролов2
Е.А. Звир3, П.А. Ильин3
1 АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
2 НИЦ «Курчатовский Институт»
3 АО «ГНЦ НИИАР»

## Slide 2: Условия хранения
Допустимая температура оболочки (в нормальных условиях СХ) 400-420 oC
(Rashid, Machines, 2007)
Температура оболочки
Время
Аномальные события
Нормальные условия
Транспортировка
сушка
эксплуатация
Бассейн выдержки
Схематичный сценарий
Облучение
Post-reactor operations

## Slide 3
Модули расчетного комплекса
Главная задача:
Обосновать радиационную безопасность
Данные станции
Нейтронные расчеты база данных
(НИЦ ‘КИI’)
Остаточное тепловыделение,
 - источник
История облучения
вход
3. Модуль стат. анализа
1. Топливный модуль
РТОП-СХ
2. Тепловой 2D модуль
Средство
Дополнительно:
Анализ и оптимизация температурных режимов при хранении
Напряжения и деформации оболочки (ЗГР, КРН, вязкое разрушение?)
FGR и активность
температура
Выход
+ толерантные интервал
показать, что σ, ε и T в рамках установленных ограничений
Оценить деградацию свойств и последствия аварий

## Slide 4
Тесты с продольным растяжением
напряжение, МПа
Удлинение, %
σz=75 MПa
400 oC
380 oC
420 oC
Не-арениусовский эффект – деформационное старение, известное для Zr-1Nb при 330-380 oC (Thorpe, Smith (1978))
деформация, %
деформация, %
T=400 oC
Переменное напряжение σz
сутки
сутки
сутки
σz, MПa
облученный (газосборник)
свежий, губка
Постоянные условия

## Slide 5
Продольное растяжение
напряжение, МПа
Удлинение, %
Э110:  – 300-700 oC, ∆ – 300-420 oC
■, ■, ■ -380-420, НИЦ КИ
Zr-1Nb:  – 375-610 oC,  – 420-700 oC
▬ - дислокационная ползучесть,
------- - с учетом диффузионной ползучести
НИЦ КИ, 380-400 oС:
♦ – область топлива, ♦ –газосборник,
+ –М5, 350-450 oС, [Ribis 2009]
■,●, ▲ –НИИАР, предоблучение в БОР-60, 330-385 oС
dε/dt*exp(26000/T), час-1
свежие
облученные

## Slide 6
напряжение, МПа
Удлинение, %
Две хорошо известные фазы отжига:
1.Маленькие петли подвижны: притягиваются и аннигилируют
2. Концентрация вакансий рядом с петлей зависит от ее радиуса:
Большие адсорбируют вакансии, испускаемые мелкими
Начальное состояние: сравнимое число межузельных и вакансионных петель
не меняется
размер d
Концентрация N
Резко снижается (вначале)
Зависимость от температуры
Низкие температуры, короткие выдержки
Высокие температуры,
Большие выдержки
Плавное снижение
растет
Q1<Q2
Преобладает при:
Аннигиляция
коалесценция
Ползучесть зависит от прочности, которая зависит от структуры.
В первом приближении упрочнение~(Nd)1/2

## Slide 7
напряжение, МПа
Удлинение, %
Размер петель, нм
Относительная концентрация, c/c0
Отжиг 1 час
Циркалой-4 (Adamson, ‘85)
T, oC
T, oC
Изотерм. отжиг M5
после 5 лет в PWR, (Ribis, 2009)
часы1/2
часы1/2
Микроструктура
400 oC
450 oC
350 oC
450 oC
400 oC
350 oC

## Slide 8
Разупрочнение
напряжение, МПа
Удлинение, %
Zircaloy-4, (Ito, TopFuel’ 04)
M5, (Ribis’ 09)
Э110, (RIIAR)
часы1/2
время, часы
часы
После 10000 часов (1.5 года) размер петель вырос в x2 раза в области топлива и газосборника
Результат модели:
– x2.5 для газосборника (370 oC),
X3.3 для области топлива (380 oC)
Выводы по модели отжига:
Модель хорошо описывает рост петель и высокотемпературный отжиг на больших временах
360 oC
330 oC
390 oC
420oC
400 oC
450 oC
350 oC
380oC
370oC

## Slide 9
Модель разрушения.
1. Макроскопическое состояние образца
напряжение, МПа
Удлинение, %
Испытания при комнатной T консервативны
Минимальная пластичность при комнатной температуре
Локальное снижение сечения
Пластическая неустойчивость
Рост σx
если ε=σn
то пороговая деформация
εfr(n) - критерий Хилла
эмпирика для эволюции радиуса кривизны шейки
процесс
модель
σ2eq=2/3[(σx-σy)2+(σy-σz)2+(σz-σx)2]=const!
Но!
Появление σ2 и рост трехосности Tr=(σx+σy+σz)/(3 σeq)
y
x

## Slide 10
Тr(r). Максимально в центре шейки (Bridgman)
напряжение, МПа
Удлинение, %
Условие объединения пор
Рост трехосности
d/l=f (Tr) (Thomson)
d(d)/dε~exp(1.5Tr) – (Rice&Tracy) – перколяция начинается в центре
Модель
Рост пор
Рождение, рост и перколяция пор от соседних гидридов:
Модель разрушения.
1. Микроскопическое поведение

## Slide 11
напряжение, МПа
Удлинение, %
Валидация: без гидридов (рост пор на границах зерен)
Tr(0)=1/3 (одноосное растяжение)
M5, циркалой-4, Zr-1Nb-0.35Fe-0.2Sn (Galliac, 2011)
Tr(0)=0.9 – образец с концентратором
Деформация ε
Деформация ε
Поры на гидридах: циркалой-2, 4 (Yunchang & Koss ‘85, Grange ‘98)
ε
ε
ε
150 ppm
350 ppm
615 ppm
615 ppm
350 ppm
400 ppm
1200 ppm
Tr(0)=1/3)
Tr(0)=0.7)
Tr(0)=1/3)
Log(d [мкм])
Log(d [мкм])
Log(d [мкм])

## Slide 12
напряжение, МПа
Удлинение, %
Влияние гидридов на рост пор описывается эффективным локальным повышением трехосности в области пор (гипотеза)
H, ppm
∆Tr
Tr(0)+∆Tr(H)
Прогноз свойств гидрированных оболочек:
деформация до разрушения при различных расстояниях между тангенциальными гидридами по отношению к их толщине W/a0:
― - 3.5, ― - 5, ― -7, ― -10, ― -20, ― -40
одноосное)
Двухосное (σ1=σ2))

## Slide 13
напряжение, МПа
Удлинение, %
Перколяция пор сразу после их рождения
Расстояние между гидридами к их толщине (γ~1)
Хрупкое разрушение для гладких образцов при 1000 ppm для γ=0.5 (поправочный множитель на неоднородность расстояний между гидридами). Согласуется с известными данными
Условия хрупкого разрушения?
Модель локальная, поэтому позволяет оценивать развитие разрушения при неоднородной по толщине концентрации H
Для Э110 водородное охрупчивание тангенциальными гидридами не значительно

## Slide 14
Программный Комплекс для обоснования сухого хранения ОЯТ проходит аттестацию в надзорных органах России. Для создания кода улучшенной оценки на основе физических моделей идет дальнейшее развитие моделей, в частности:
Модель ползучести оптимизирована с учетом новых данных НИЦ КИ в области низких напряжений
Модель отжига оптимизирована на основе имеющейся аналитической модели и верифицирована на данных для сплавов М5, циркалой-4 и данных НИИАР для Э110
Модель переориентации гидридов верифицирована на новых данных НИЦ КИ
Разрабатываются критерии гидридного охрупчивания с использованием микромеханических подходов
Выводы

## Slide 15
Спасибо за внимание!