## Slide 1: Разработка технологии изготовления твэлов с малым вредным поглощением для ТВС модернизированной активной зоны реактора СМ-3
27.05-31.05.2019
Е.Л.Санников, В.В.Лемехов, В.Г.Колосовский, Р.С.Коротков, Е.В. Лупанина
ПАО «Машиностроительный завод», г.Электросталь
А.В.Козлов, В.И.Сорокин
АО «ВНИИНМ», г.Москва
АО «ГНЦ НИИАР»
г.Димитровград
XI конференция по реакторному материаловедению, посвящённая 55-летию ОРМ НИИАР

## Slide 2: Цель работы
Разработка и отработка технологии изготовления твэлов с малым вредным поглощением с изготовлением опытной партии для АО «ГНЦ НИИАР»
конструкция твэла на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов разработана АО «ВНИИНМ»

## Slide 3: Особенности технологии изготовления
профилирование оболочки МВП-твэла проводится ДО снаряжения;
в МВП-твэлах дисперсионная топливная композиция пропитывается контактным материалом (силумином), в отличие от спечённого сердечника штатных твэлов, состоящего из смеси композиций двуокиси урана, меди и бериллиевой бронзы.
Ключевые операции при изготовлении МВП-твэлов:
получение оболочек требуемой геометрии;
снаряжение топливной композиции;
пропитка виброуплотненного топлива матричным материалом (заливка).

## Slide 4: Изготовление оболочек
Технологическая схема изготовления включала заковку концов, многоступенчатую фильерную осадку концов и профилирование труб
Проблема - увеличение описанного диаметра оболочек на выходном при профилировании конце свыше требований конструкторской документации.
Причина - накопление на концах заготовки напряжений деформации, получаемых при фильерной осадке заготовок

## Slide 5: Изготовление оболочек
Решение – промежуточный отжиг заготовок оболочек после фильерной осадки перед профилированием для снятия напряжений деформации
Результат – проблема полностью исключена

## Slide 6: Изготовление оболочек
Профиль оболочек
Микроструктура материала оболочки

## Slide 7: Изготовление твэлов
Технологическая схема включала запрессовку технологической вставки, снаряжение, заливку
Проблема – брак по заливке

## Slide 8: Изготовление твэлов. Контроль КЗКМ
Всплеск в правой части графика в сторону увеличения условных единиц – ухудшение электрической проводимости топливного сердечника.
Наличие всплеска говорит о том, что в этой области топливного сердечника присутствуют локальные дефекты заливки или пустоты (поры).
Chart: 
Диаграмма контроля качества заливки
Красной линией отмечен браковочный уровень
Дефект заливки

## Slide 9: Изготовление твэлов. Металлографический контроль
Локальные несплошности в виде мелких пор, располагающиеся в теле топливного столба.
Большая часть этих пор располагается в низу заливки. Данные поры занимают ≈ 1/3 площади шлифа.
Максимальный размер поры составляет ≈ 1000 мкм
Качество заливки
поры
поры

## Slide 10: Выработка решения проблемы
подбор фракционного состава топлива;
оптимизация режимов заливки (нагрев, скорость охлаждения и т.д.)
отработка конструкции питателя (подбор фиксатора и метода пережатия технологической вставки)

## Slide 11: Комплекс мероприятий для решения проблемы
отсев мелкой фракции интерметаллида урана;
подготовка заливочной кассеты: засверловка отверстий в силуминовой шашке под изделия, использование дополнительных труб для увеличения теплоёмкости заливочной кассеты, использование утяжелителя;
пережатие технологической вставки без использования фиксатора и штока (по шлифзерну), в двух взаимно перпендикулярных направлениях;
уменьшено время подъёма изделий из реторты печи заливки в холодильник

## Slide 12: Результаты экспериментов
Отсутствие всплесков на диаграмме контроля качества заливки
Отсутствие локальных дефектов заливки
Chart: 
Диаграмма контроля качества заливки
Красная линия – браковочный уровень

## Slide 13: Результаты экспериментов
Плотное прилегание топливной композиции к оболочке, поры отсутствуют
Величина диффузионного слоя и остаточной толщины стенки оболочки соответствуют требованиям КД
Качество заливки

## Slide 14: Заключение
Разработана и экспериментально подтверждена технология изготовления твэлов с малым вредным поглощением для модернизированной активной зоны реактора СМ-3.
Изготовлена и направлена в АО «ГНЦ НИИАР» опытная партия МВП-твэлов.
Для производства МВП-твэлов необходимо финансирование на проектирование и создание участка. Кроме того, не решена проблема утилизация алюминий-циркониевых оборотов.

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!