## Slide 1: Методология обоснования радиационного ресурса корпусов реакторов транспортных ЯЭУ
И.С. Жауров1, В.А. Панов1, В.П. Федорин1,
Б.З. Марголин2, А.М. Морозов2, В.А. Петров2, Е.В. Юрченко2, Е.А. Иваненко2
1 – АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород
2 – НИЦ «Курчатовский институт» - ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург

## Slide 2: Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению
Оценку радиационного ресурса КР проводят по условиям хрупкой прочности
,
где - коэффициент запаса для режима ГИ;
- коэффициент интенсивности напряжений от первичных напряжений (давление, весовые
нагрузки);
- коэффициент интенсивности напряжений от вторичных напряжений (температурных,
остаточных).
- вязкость разрушения стали, зависящая от температуры и критической температуры
хрупкости .
Параметр предельного состояния КР на определяющем с позиции ресурса режиме ГИ – минимально
допустимая температура - , находят из условия хрупкой прочности.

## Slide 3: Нормативные характеристики трещиностойкости
В Нормах прочности Н-ППУ-01 в расчетах КР на хрупкую прочность принята концепция «базовой» кривой.
Для толщины образца B1=150 мм и вероятности разрушения Р=0,05 уравнение «базовой» кривой имеет вид:
в
Для длины фронта постулируемой трещины B1 ≠ В используется зависимость для
,
где
Учет радиационного охрупчивания согласно концепции «базовой» кривой проводится
параллельным сдвигом кривой по шкале температур на величину .

## Slide 4: Критическая температура хрупкости
Критическая температура хрупкости (КТХ) определяется из выражения:
,
где - КТХ в исходном состоянии, принимается по ТУ или сертификатным данным, °С;
- сдвиги КТХ вследствие термического старения и циклической повреждаемости, соответственно, °С;
- сдвиг КТХ за счет облучения потоком быстрых нейтронов,
зависит от температуры облучения и химического состава стали.
При и значениях флюенса нейтронов ≤ 3∙1020 н/см2 для сталей 48-ТС:
Стадия расчета | Материал | mi | AF
Эксплуатация | 48ТС | 3 | 

## Slide 5: Сдвиг критической температуры хрупкости стали 48-ТС
Нормативная дозовая зависимость (1) и дозовая зависимость
радиационного охрупчивания стали 15Х2МФА разных плавок
после нейтронного облучения в реакторах ВВР-М, СМ-2 и РБТ,
а также ОС и МКР, облученных в реакторах ВВЭР-440 при
температуре (26510)0С (2)
Нормативная дозовая зависимость (1) и дозовая зависимость радиационного охрупчивания разных плавок стали 15Х2МФА после нейтронного облучения в реакторах ВВР-М, СМ-2, РБТ и РБМК при температуре (29010)0С и натурного металла КР а/л «Ленин» (2)

## Slide 6: Концепция «UNIFIED CURVE»
Экспериментальные данные и кривые трещиностойкости , рассчитанные по методам Master Curve (слева) и Unified Curve (справа)

## Slide 7: Концепция «UNIFIED CURVE»
Схема хрупко-вязкого перехода с использованием Master Curve (a) и Unified Curve (б) (Ttr – температура хрупко-вязкого перехода)
Температурная зависимость вязкости разрушения ( ) для корпусных сталей при любой степени охрупчивания материала описывается зависимостью
– характеризует вязкость разрушения в материале в исходном состоянии;
Сf и m – константы материала.

## Slide 8: Критическая температура хрупкости
Критическая температура хрупкости (КТХ) определяется из выражения:
,
где - КТХ в исходном состоянии, принимается по ТУ или сертификатным данным, °С;
- сдвиг КТХ за счет облучения потоком быстрых нейтронов,
зависит от температуры облучения , химического состава стали и содержания примесных элементов, °С;
- температурный запас на 95% доверительный интервал, °С;
- коэффициент радиационного охрупчивания (КРО);
и - температурная (б/р) и химическая (°С) составляющая КРО.
Вид материала | m | AFT | AF (him) | 
основной металл | 0,483 |  |  | 22
металл шва | 0,333 |  |  | 20

## Slide 9: Обоснование радиационной стойкости
На этапе обоснования радиационной стойкости стали 48-ТС исследовано радиационное охрупчивание натурного металла КР а/л «Ленин» после дооблучения в каналах реактора ВВЭР-440 Кольской АЭС вплоть до флюенса нейтронов 5 ∙1024 нейтр/м2
Радиационное охрупчивание подчиняется дозовой зависимости при δTk = 22 °C
вплоть до флюенса нейтронов 5 ∙1024 нейтр/м2

## Slide 10: Верификация дозовой зависимости
Анализ всех имеющихся экспериментальных данных ОС Российских КР ВВЭР-440, а также данных международных исследовательских программ и программ ОС
Сопоставление расширенного массива экспериментальных данных по радиационному охрупчиванию
стали типа 48-ТС с содержанием фосфора и меди CP<0,013% и CCu<0,11% до флюенса нейтронов
23,0·1024 нейтр/м2 (Е>0,5 МэВ) при температуре облучения 2700С с нормативной дозовой зависимостью

## Slide 11: Верификация дозовой зависимости
Дополнительное охрупчивание за счет образования “late blooming phases”

## Slide 12: Верификация дозовой зависимости
Сопоставление расширенного массива экспериментальных данных с обработкой
новой зависимостью с учетом границ двустороннего 95% доверительного интервала ±36 °C

## Slide 13: Расчетная схема фактической модели облучения КР и режима «мокрого отжига»
Фактическая история облучения КР на нестационарном режиме приводится к схеме
Сдвиг КТХ при понижающейся от цикла к циклу температуре облучения определяется по формуле:
с учетом «мокрого» отжига
где q – порядковый номер режима;
n – номер режима «мокрого» отжига;
- коэффициенты на q-ом и n-ом режимах облучения.

## Slide 14: Компенсирующее мероприятие
48-ТС
Cu = 0,1%
P = 0,014%
Tko = 0 °C
ΔTh=20 °C
Влияние кратковременного повышения температуры облучения до (330-340)°С в течение 10 и 100 часов на охрупчивание стали ВК-2, предварительно облученной при ~ 270°С (F~1,6*1020 нейтр./см2 )

## Slide 15: Значения температуры ГИ
Фактическая история облучения Расчетная история облучения
при эксплуатации при эксплуатации
Chart: Время работы, ч,
| 605 | 5000 | 260 | 500 | 4041 | 5872 | 5080 | 5000 | 2437 | 1282 | 620 | 2634 | 26 | 868 | 3700
 | 300 | 297 | 277 | 285 | 297 | 289 | 285 | 297 | 283 | 281 | 300 | 293 | 275 | 279 | 297
Chart: Время работы, ч,
| 605 | 5000 | 260 | 500 | 4041 | 5872 | 5080 | 5000 | 2437 | 1282 | 620 | 2634 | 26 | 868 | 3700
 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 297 | 297 | 297

## Slide 16: Анализ продления корпусов реакторов ЯЭУ действующих атомных ледоколов
Атомное судно | Материал корпуса реактора | Энерговыработка, 106 МВт·ч Наработка корпуса реактора на мощности, тыс.ч | Значения флюенса быстрых нейтронов (Е≥0,5 МэВ) на корпусах реакторов, 1020 н/см-2 |  |  | 
 |  |  | Достигнутый на 2019 г | На назначенный ресурс | 235000 ч | 265000 ч
 |  | на 2019 г. |  |  |  | 
Ямал* | 48-ТС | 8,6 139,8 | 2,5 | 2,7 150 | 4,3 | 4,8
Таймыр | 48-ТС | 13,8 181,9 | 4,5 | 4,9 200 | 5,5 | 6,5
Вайгач | 48-ТС | 15,2 184 | 5,1 | 5,5 200 | 6,5 | 7,2
* В двухреакторных ледоколах приведены значения, имеющего наибольшую энерговыработку корпуса реактора. |  |  |  |  |  | 
Продление ресурсных показателей сверх назначенных величин осуществлялось этапами не более 25 тыс.ч. с ежегодной оценкой фактического состояния и возможности дальнейшей работы, вплоть до допустимых по условиям безопасной эксплуатации величин.

## Slide 17: Актуальные задачи
Тема: «Оценка возможности и разработка материаловедческого обоснования продления радиационного ресурса КР РУ атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» до 265 тыс. ч»
Наименование этапов:
Проведение экспериментальных исследований по облучению образцов из стали 48-ТС по химическому составу близкой к составу основного металла корпусов реакторов а/л до флюенса 7,2·1020 н/см2 для определения характеристик радиационного охрупчивания конструкционных материалов и механизма радиационного повреждения в подтверждение радиационного ресурса РУ а/л до 265 тыс. ч;
Исследование влияния технологии «мокрого» отжига на восстановление радиационно-поврежденной структуры конструкционного материала;
Анализ экспериментальных данных по дозовым зависимостям материалов КР и аналитическая оценка возможности обеспечения радиационного ресурса до флюенсов нейтронов 7,2·1020 н/см2 для стали 48-ТС при наработке РУ а/л до 265 тыс. ч;

## Slide 18: Прогнозная оценка
Рассмотрены и проанализированы имеющиеся на данный момент экспериментальные данные по облучению стали типа 48-ТС на высоких флюенсах до 23∙1024 нейтр/м2. На основе имеющихся данных получена консервативная предварительная зависимость сдвига критической температуры хрупкости (КТХ) от флюенса нейтронов;
Проведена предварительная оценка минимально допускаемой температуры ГИ из условий хрупкой прочности согласно «Методике расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов РУ»;
По зависимости минимально допускаемой температуры ГИ от набранного КР флюенса получен предельный флюенс, соответствующий температуре ГИ максимально достижимой судовыми средствами

## Slide 19: Прогнозная оценка температуры ГИ
а/л «Вайгач»
а/л «Таймыр»
для корпуса реактора а/л «Таймыр» радиационный ресурс до наработки 265 тыс. часов может быть обеспечен;
для корпуса реактора а/л «Вайгач» радиационный ресурс может быть обеспечен только до наработки 210 тыс. часов.

## Slide 20: Обоснование повышенного радиационного ресурса корпусов реакторов атомных судов
Технический отчет «Обоснование радиационной стойкости стали марки 48-ТС вплоть до флюенса нейтронов 5∙1020 н/см2»;
Методика расчета на сопротивление хрупкому разрушению корпусов РУ;
Технический отчет «Аналитическая оценка возможности продления срока эксплуатации корпусов реакторов а/л «Таймыр» и «Вайгач» из стали 48-ТС до флюенса нейтронов 7,2 ∙1020 н/см2 , включая прогноз радиационного охрупчивания материала вплоть до значений флюенса 7,2 ∙1020 н/см2 »

## Slide 21: Расчетный прогноз температуры ГИ до наработки 265 тыс. ч.
Атомный ледокол | Температура гидравлических испытаний Th, оС | 
 | 235 тыс. ч | 265 тыс. ч
«Таймыр» | 130 | 143
«Вайгач» | 166 | 177
Атомный ледокол | «Мокрый» отжиг при наработке | Температура «мокрого» отжига | 
 |  | 315 оС | 330 оС
 |  | Температура гидравлических испытаний Th для наработки 235 тыс. ч | 
«Таймыр» | 217 тыс. ч | 112 оС | 106 оС
«Вайгач» | 207 тыс. ч | 146 оС | 139 оС
С учетом максимальной фактической достигнутой температуры 1 контура значения ~ 170 оС за счет работы 4 ЦНПК на БС можно прогнозировать обеспечение радиационного ресурса КР до наработки – 250 т.ч. а/л «Вайгач», - 265 т.ч. а/л «Таймыр» без применениям «мокрого отжига».

## Slide 22: Продление радиационного ресурса КР до 265 тыс.ч.
  Разработаны аналитические оценки возможности продления срока эксплуатации КР атомных ледоколов из стали 48-ТС до флюенса 7,2∙1020 н/см2, включая прогноз степени охрупчивания материала в терминах сдвига температуры хрупкости в зависимости от флюенса нейтронов вплоть до 7,2∙1020 н/см2;
  В реакторе МИР проводится облучение образцов (30 шт.), из исходного корпусного материала – стали марки 48-ТС до флюенса ~7,2·1020 н/см2 в условиях близких, к условиям работы реакторов а/л ;
  Проведение испытаний облученных образцов из стали марки 48-ТС, определение механических свойств, трещиностойкости металла после облучения и имитации «мокрого» отжига; построение дозовой зависимости и температурной зависимости трещиностойкости для обоснования повышенного радиационного ресурса КР; определение коэффициента восстановления свойств металла в результате компенсирующего мероприятия - «мокрого» отжига;
  Разработка предложений по номенклатуре компенсирующих мероприятий, направленных на повышение сопротивления хрупкому разрушению корпусов реакторов из стали марки 48-ТС для обеспечения продления срока эксплуатации атомных ледоколов до флюенса 7,2·1020 н/см2. Разработка обосновывающих материалов о возможности продления ресурса корпусов реакторов до 265 тыс. ч.

## Slide 23: Универсальный атомный ледокол (РИТМ-200) и ледокол Лидер (РИТМ-400)
Назначенный ресурс ПГБ – 320 тыс. ч.
Назначенный срок службы ПГБ - 40 лет
Флюенс нейтронов
конструктивные изменения;
              материаловедческие изменения
              15Х2МФА-А мод.А КП40 ТУ 5.961-11060-2008;
 | P, % | Cu, %
-35 | 0,007 | 0,07
РИТМ-200 | РИТМ-400
≤ 0,5·1024 нейтр/м2 | ≤ 1,05·1024 нейтр/м2

## Slide 24: Выводы
После проведения расчетно-экспериментальных исследований запланировано проведение комплекса работ по продлению радиационного ресурса корпусов реакторов а/л «Таймыр» и «Вайгач» до 235 тыс. ч. и рассмотрению возможности эксплуатации до наработки 265 тыс. ч.
  Конструктивные и материаловедческие изменения корпуса реактора ПГБ УАЛ РИТМ-200 и ледокола Лидера РИТМ-400 позволили обеспечить назначенный ресурс 320 тыс ч.
  Разработанная в АО «ОКБМ Африкантов» и ЦНИИ КМ «Прометей» методологии обоснования радиационного ресурса корпусов реакторов успешно используется при обосновании радиационного ресурса корпусов реакторов транспортных ЯЭУ.

## Slide 25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!